КЭНАПС электронагреватель карбидкремниевый

КЭНАПС представляют собой карбидкремниевые трубчатые электронагреватели с выводами (токоподводами), пропитанные кремнием, склеенные.

Выпускаются с диаметром нагревателя от 12 до 75 мм и общей длиной нагревателя до 4500 мм.

Технические характеристики:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Массовая доля SiC, не менее, % | 97,0 |
| Напряжение, В | 151 — 44 |
| Сила тока, А | 151 — 22 |
| Сопротивление, Ом | 0,5 — 7,15 |

Условия эксплуатации

Электронагреватели из карбида кремния обычно эксплуатируются в воздушной атмосфере, однако иногда их применяют в печах с контролируемой средой или вакуумом. Более предпочтительны окислительные среды, так как они способствуют образованию защитного покрытия из кремнезема, препятствующего дальнейшему окислению материала нагревателя. Содержание кислорода в газовой среде должно превышать 1%, в противном случае стабильная пленка кремнезема на поверхности карбида кремния не образуется.

Нагреватели можно применять в нейтральных или восстановительных средах, но при более низких температурах, чем в окислительных (на воздухе).

| Среда | Максимальная температура эксплуатации*, °С | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Воздух | 1620 | Должен быть сухим и чистым |
| Углекислый газ CO2 | 1620 | Должен быть сухим и чистым |
| Вакуум | 1000 | В зависимости от степени разрежения и периода службы |
| Азот ** | 1300 | Ограниченный срок службы при температуре 1400 °С |
| Водород | 1200 | Ограниченный срок службы при температуре 1400 °С |
| Углеводород | 1250 | Требуется постоянное выжигание отложений сажи на КЭН |

* Указана температура на поверхности электронагревателя, которая превышает температуру внутри печи.

** Очень чистый азот при температуре 1300 °С может взаимодействовать с карбидом кремния с образованием нитрида кремния.

Структура обозначения:
Обозначение : КЭН Х Х Х Х / Х / Х

Пример записи: КЭНАПС 14/400/350

Карбидкремниевые нагреватели

Класс (А, В, Б)

П - пропитанные металлическим кремнием вывода

С - рабочая часть и вывода между собой склеенные при высокой температуре

Диаметр рабочей части, мм (по заказу)

Длина рабочей части, мм (по заказу)

Длина выводного конца, мм (по заказу)

Габаритный чертеж: